《日用纳微缓释香精》团体标准编制说明

(征求意见稿)

一、 标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

1、任务来源

本项目是根据中国香料香精化妆品工业协会《关于征集2021年度协会团体标准申报立项的通知》（香化协字[2021]2号）要求进行制定，主要起草单位：上海香料研究所等，项目周期为3个月。

2、起草单位与主要起草人

本标准由上海香料研究所等共同负责起草：

3、主要工作过程

2021年上海香料研究所牵头成立了标准起草工作组，对《日用纳微缓释香精》标准进行探讨，总结了近年来的相关情况，提出了制定指导方针、原则，初步确定了标准的框架、内容，同时对下一步的工作进行了部署，要求相关单位在规定时间内将相关资料和信息提交给上海香料研究所。根据收集到的资料，起草工作组起草了标准草案征求意见稿。

二、 标准的重要内容及主要修改情况

1、主要技术内容

本标准主要规定了日用纳微缓释香精的术语和定义、要求、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期。

技术指标定为8项，即色状、香气、相对密度、包埋率、粒径、香精含量、重金属(以Pb计)含量、砷(以As计)含量。

2、《日用纳微缓释香精》原无标准，在起草过程中主要按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编写。在标准制定过程中，主要参考了以下标准：GB/T 11540 香料 相对密度的测定（GB/T 11540-2008, ISO 279:1998, MOD)、GB/T 14454.2 香料 香气评定法

3、理化指标

表1 理化指标

| 项目 | 纳米缓释香精 | 纳微缓释香精 | 微米缓释香精 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对密度（25 oC/25 oC或20 oC /20 oC） | D标样±0.010 |  |  | GB/T 11540 |
| 包埋率 | >20% |  |  | 附录A中A.1 |
| 粒径 | ≤100 nm | ≥100 nm，≤1 μm | ≥1 μm，≤100 μm | 附录A中A.2 |
| 香精含量 | >10% |  |  | 附录A中A.1 |
| 重金属（以Pb计）含量/（mg/kg） | ≤10 |  |  | GB/T 5009.74 |
| 砷（以As计）含量 | ≤3 mg/kg |  |  | GB/T 5009.76 |
| 注：相对密度、粒径、原液稳定性、千倍稀释液稳定性为出厂检验项目，型式检验为全项目检验项目，每年进行一次。 |  |  |  |  |

三、 国内国际相关标准情况

目前国内、外缓释香精在使用过程中，缺乏有效的参照标准，在缓释香精的定义、缓释香精的制备方法及性能表征方法等方面均没有明确的规定，造成微胶囊香精产品质量缺乏规范和有效监督。

四、 其他需要在网上公开说明的事项

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。